钻  探  胶  管

| 适用范围：钢丝缠绕钻探胶管用于钻井、固井、修井及石油地质勘探、小型钻机和水利采煤等作业中，作为泥浆管汇、固井管汇、节流压井管汇等的柔性连接件，在高压下输送水、油基泥浆、水泥浆及洗井液及常温水等流体介质。 温度范围：-30～82℃，也了按客户要求制造。 产品结构：钢丝缠绕钻探胶管由内胶层、内胶保护层、中胶层、钢丝缠绕增强层和外胶层组成。 管体内胶层：以丁腈橡胶为主体，耐油、耐磨、耐酸碱。 管体增强层：采用单根高强力钢丝，2～8层钢丝缠绕结构，钢丝间通过胶片粘合成牢固的整体。 管体外胶层：以氯丁橡胶为主体，耐油、耐磨、耐天候老化。 接头型式：除采用API Spec 5B的管线管及油管螺纹外，还可提供由壬及法兰连接形式，亦可按用户要求制造。（↑由壬剖面图） 执行标准：API Spec 7K，SY 5469，ISO 6807， 技术参数： 内径 in mm 外径 mm 工作压 MPa(ps) 试验压力MPa(ps) 重量 kg／m 最小弯曲半 mm 连接螺纹 A级 1 1/2 38 51 11(1500) 22(3000) 2．19 560 2LP 2 51 65 11(1500) 22(3000) 3．03 900 2LP 2 1/2 64 78 11(1500) 22(3000) 3．95 1200 3LP B级 1 1/2 38 52 14(2000) 28(4000) 2．39 560 2LP 2 51 66 14(2000) 28(4000) 3．25 900 2LP 2 1\2 64 79 14(2000) 28(4000) 4．37 1200 3LP 3 76 98 14(2000) 28(4000) 7．76 1200 4LP 3 1/2 89 113 14(2000) 28(4000) 9．95 1300 4LP 4 102 127 14(2000) 28(4000) 12．43 1400 5LP 5 127 153 14(2000) 28(4000) 15．25 1500 6LP 6 152 178 14(2000) 28(4000) 18．71 1600 6LP C级 1 1/2 38 55 28(4000) 56(8000) 3．65 560 2LP 2 51 69 28(4000) 56(8000) 5．15 900 2LP 2 1/2 64 88 28(4000) 56{8000) 7．86 1200 3LP 3 76 105 28(4000) 56(8000) 13．12 1200 4LP 3 1/2 89 121 28(4000) 56(8000) 16.79 1300 4LP 4 102 137 28400O) 56(8000) 21．70 1400 5 1/2LP 5 127 164 28<4000) 56(8000) 28．46 1500 6LP 6 152 197 28(4000) 56(8000) 44．64 1600 6LP D级 2 51 73 25(5000) 70(10000) 6．46 900 2 LP 2 1/2 64 91 35(5000) 70(10000) 10．75 1200 3LP 3 76 107 35(5000) 70(10000) 14．35 1200 4LP 3 1/2 89 123 35(5000) 70(10000) 18．77 1300 4LP 4 102 139 35(5000) 70(10000) 23．16 1400 5 1/2 LP 5 127 171 35(5000) 70(10000) 38．00 1500 6LP 6 152 200 35(5000) 70(10000) 48．43 1600 6LP E级 2 51 80 52(7500) 104(15000) 10．37 1000 2 1/2LP 2 1/2 64 101 52(7500) 104(15000) 17．88 1200 3LP 3 76 120 52(7500) 104(15000) 24．45 1200 4LP 3 1/2 89 135 52(7500) 104(15000) 29．33 1300 4LP 4 102 148 52(7500) 104(15000) 34．24 1400 5LP 5 127 189 52(7500) 104(15000) 55．39 1500 6LP F级 2 51 82 70(10000) 105(15000) 1 1．81 1OOO 2 1/2 LP 2 1/2 64 104 70(10000) 105(15000) 20．46 1300 3LP 3 76 129 70(10000) 105(15000) 32．74 1300 4LP 3 1/2 89 144 70(10000) 105(15000) 39．43 1400 4LP 4 102 158 70(10000) 105(15000) 45．73 1500 5 LP G级 2 51 92 105(15000) 157(22500) 17.37 1000 2 1/2LP |
| --- |
| 高压钢丝缠绕胶管 结 构: 胶管由内胶层、四层钢丝缠绕层和外胶层组成 用 途: 高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，最高耐工作压力可达70-100MPa。 工 作 温 度: -40℃—+120℃ 结 构: 胶管由内胶层、六层钢丝缠绕层和外胶层组成 用 途: 高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，最高耐工作压力可达70-100MPa。 工 作 温 度: -40℃—+120℃ 产品特点： 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。 2.胶管承压力高，脉冲性能优越。 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小. 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。 5.钢丝缠绕胶管定尺为20米，可根据要求制成五十米以内。 四层高压钢丝缠绕胶管 软管规格 内径 mm 钢丝层直径 mm 外径 mm 工作压力 爆破压力 最小弯曲半径 mm 参考重量 Kg/m | MPA Psi MPa Psi 4sp-6-100 6±0.5 14.4±0.8 19±1.0 100 14490 210 30492 130 0.65 4sp-8-80 8±0.5 16.4±0.8 20.5±1.0 80 11592 210 30492 145 0.85 4sp-10-70 10±0.5 19.2±0.8 24±1.0 70 10143 210 30492 160 1.03 4sp-13-60 13±0.5 22.2±0.8 27±1.0 60 8694 180 26082 410 1.21 4sp-16-55 16±0.5 26±0.8 30±1.0 55 7970 165 23909 260 1.72 4sp-19-46 19±0.5 30±0.8 35±1.5 46 6665 140 20286 280 2.08 2sp-19-28 19±0.5 27±0.8 31±1.0 28 4057 84 12172 280 1.32 4sp-22-40 22±0.8 33±0.8 37±1.5 40 5796 120 17388 320 2.39 4sp-25-35 25±0.8 36±0.8 41±1.5 35 5072 112 16229 360 2.51 2sp-25-21 25±0.8 33±0.8 38±1.5 21 3043 64 9274 360 1.64 4sp-32-32 32±0.8 44±0.8 49±1.5 32 4667 96 13910 460 3.12 2sp-32-20 32±0.8 41±0.8 46±1.5 20 2898 60 8694 460 2.14 4sp-38-25 38±1.0 50.8±1 56±1.5 25 3623 75 10868 560 4.31 4sp-45-23 45±1.0 57.8±1 61.8±1.5 23 3333 69 9998 650 4.87 4sp-51-20 51±1.0 63.8±1 69±1.5 20 2898 60 8694 720 5.40 2sp-51-14 51±1.0 60.8±1 65±1.5 14 2039 52 7535 720 3.42 六层高压钢丝缠绕胶管 软管规格 内径 mm 钢丝层直径 mm 外径 mm 工作压力 Mpa 试验压力 Mpa 爆破压力 Mpa 最小弯曲半径 mm 参考重量 Kg/m MPA Psi Mpa Psi MPa Psi 6sp-6-110 6±0.5 16.6±0.8 20.6±1.0 110 15939 115.5 16736 231 33472 180 0.95 6sp-10-77 10±0.5 21.8±0.8 25.8±1.0 77 11157 85.5 12389 231 33472 210 1.48 6sp-13-66 13±0.5 24.8±0.8 28.8±1.0 66 9563 72 10433 198 28690 260 1.75 6sp-16-61 16±0.5 29.0±0.8 33.0±1.0 61 8839 66 9563 183 26517 310 2.02 6sp-19-51 19±0.5 33.0±0.8 37.0±1.5 51 7390 58.5 8477 156 22604 350 2.49 6sp-25-39 25±0.8 39.0±0.8 44.0±1.5 39 5651 46.5 6738 124 17968 430 2.82 6sp-32-35 32±0.8 47.0±0.8 50.4±1.5 35 5072 34.5 4999 105 15215 530 3.79 6sp-38-28 38±1.0 54.2±1.0 57.6±1.5 28 4057 28.5 4130 84 12172 660 5.76 6sp-51-22 51±1.0 67.2±1.0 70.6±1.5 22 3188 28.5 4130 76 11012 820 7.13 |

| 高压钢丝编织胶管 |
| --- |
| 一、产品结构： 钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。 二、产品用途： 钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。 三、工作温度： 油类-40℃—+100℃，空气-30℃—+50 ℃，水乳液+80℃以下，超出请选用本厂专用产品。 四、产品特点： 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。 2.胶管承压力高，脉冲性能优越。 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。 钢丝编织液压胶管技术性能指标 (通径φ5-51, φ51-127) 层数*通径*压力 胶管内径 mm 胶管外径mm 钢丝层直径 mm 工作压力 MPa 最小爆破压力 MPa | 最小弯曲半径 mm 参考重量 kg/m 1-5-21 5±0.5 12.7±0.8 9.5±0.6 21 63 90 0.25 1-6-21 6±0.5 16 +1.0 11.7±0.6 20 60 100 0.34 -0.8 1-8-17.5 8±0.5 18 +1.0 13.7±0.6 17.5 52.5 115 0.42 -0.8 1-10-16 10±0.5 20 +1.0 15.7±0.6 | 16 48 130 0.47 -0.8 1-13-14 13±0.5 24 +1.2 19.7±0.8 14 42 180 0.64 -0.8 1-16-12 16±0.5 27 +1.2 22.7±0.8 12 36 205 0.70 -1.0 1-19-10 19±0.5 30 +1.2 25.7±0.8 10 30 240 0.84 -1.0 1-22-9 22±0.5 33 +1.2 28.7±0.8 9 27 280 0.95 -1.0 1-25-8 25±0.5 37 +1.2 32.2±0.8 8 24 300 1.09 -1.0 1-32-6 32±0.7 44 +1.5 39.2±0.8 6 18 420 1.38 -1.2 1-38-5 38±0.7 50 +1.5 45.2±0.8 5 15 500 1.80 -1.2 1-51-4 51±1.0 63 +1.5 58.2±0.8 4 15 630 2.30 -1.2 2-5-60 5±0.5 15.0±0.8 11.2±0.6 60 150 90 0.40 2-6-60 6±0.5 18 +1.0 13.5±0.6 60 150 100 0.45 -0.8 2-8-50 8±0.5 20 +1.0 15.5±0.6 50 125 115 0.62 -0.8 2-10-40 10±0.5 22 +1.0 17.5±0.6 40 100 130 0.71 -0.8 2-13-30 13±0.5 26 +1.2 21.5±0.8 30 90 180 0.93 -1.0 2-16-21 16±0.5 29 +1.2 24.5±0.8 21 63 205 1.00 -1.0 2-19-18 19±0.5 32 +1.2 27.5±0.8 18 54 240 1.23 -1.0 2-22-16 22±0.5 35 +1.2 30.5±0.8 16 48 270 1.38 -1.0 2-25-14 25±0.5 39 +1.2 34±0.8 14 42 300 1.54 -1.0 2-32-11 32±0.7 46 +1.5 41±0.8 11 33 420 1.92 -1.2 2-38-10 38±0.7 52 +1.5 42±0.8 10 30 500 2.44 -1.2 2-51-8 51±0.7 65 +1.5 60±0.8 8 24 630 3.28 -1.2 3-5-72 5±0.5 17±0.8 13.2±0.6 72 180 120 0.5 3-6-68 6±0.5 19? +1.0 15±0.6 68 170 140 0.56 -0.8 3-8-54 8±0.5 22 +1.0 17.5±0.6 54 120 160 0.83 -0.8 3-10-44 10±0.5 24 +1.0 19.5±0.6 44 110 180 0.95 -0.8 3-13-32 13±0.5 28 +1.2 23.5±0.8 32 96 240 1.22 -0.8 3-16-23 16±0.5 31 +1.2 26.5±0.8 23 69 300 1.3 -1.0 3-19-20 19±0.5 34 +1.2 29.5±0.8 20 60 330 1.62 -1.0 3-22-18 22±0.5 37 +1.2 32.5±0.8 18 54 380 1.81 -1.0 3-25-16 25±0.5 41 +1.2 36.0±0.8 16 48 400 1.99 -1.0 3-32-13 32±0.7 48 +1.5 43.0±0.8 13 39 450 2.46 -1.2 3-38-12 38±0.7 54 +1.5 49.0±0.8 12 36 500 3.08 -1.2 3-51-10 51±1.0 67 +1.5 62.0±0.8 10 30 630 3.96 3-32-13 32±0.7 46 +1.5 41±0.8 11 33 420 1.92 -1.2 3-38-12 38±0.7 52 +1.5 42±0.8 10 30 500 2.44 -1.2 3-51-10 51±0.7 65 +1.5 60±0.8 8 24 630 3.28 1-45-5 45±0.7 57 +1.5 52±0.8 5 15 600 2.04 -1.2 2-45-11 45±0.7 59 +1.5 54±0.8 11 33 630 3.08 1-64-2.5 64±1.0 75±1.5 71±0.8 2.5 3.75 770 3.00 1-76-1.5 76±1.0 88 +1.0 84±0.6 1.5 4.5 930 3.50 -0.8 1-89-1 89±1.0 103 +1.0 99±0.6 1 3 1100 4.40 -0.8 1-102-0.8 102±0.5 115 +1.0 111±0.6 0.8 2.4 1250 5.00 -0.8 2-64-5 64±0.5 79 +1.2 74±0.8 5 15 790 3.74 -0.8 2-76-4 76±0.5 92 +1.2 86±0.8 4 12 920 4.77 -1.0 2-89-3 89±0.5 106 +1.2 99±0.8 3.5 10.5 1060 5.73 -1.0 2-102-2.5 102±0.5 118 +1.2 112±0.8 3 9 1200 6.16 3-64-6 64±1 80 +1.2 75±0.8 6 18 790 4.72 -1.0 3-76-5 76±1 92 +1.2 88±0.8 5 15 960 5.69 -1.0 3-89-4 89±1 107 +1.5 101±0.8 4 12 1100 6.8 -1.2 3-102-3 102±1 120 +1.5 114±0.8 3 9 1280 7.34 -1.2 3-127-2.5 127±1 145 +1.5 139±0.8 2.5 7.5 1560 8.45 -1.2 注：本企业钢丝编织胶管参照GB/T3683-1992标准设计制作，并可根据要求制作ISO/DIS1436-1985，DIN20022及SAE100RIAT，SAE100R2AT标准胶管，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。 六、注意事项： 1.弯曲半径不应小于给定的弯曲半径，防止损坏胶管骨架或因过度伸张，提早损坏。 2.根据使用条件，正确选用胶管品种，规格，勿错用或代用。 3.胶管使用时，压力要均衡缓步调节，避免突然压力增大而损坏管体。 4.工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，以免划伤外胶后，腐蚀骨架层。 5.输送腐蚀液体，用完后内部应清除干净，防止残留物长久腐蚀管体，或选用相应系列产品。 |